复印纸政府采购需求标准

（征求意见稿）

二0二三年

目录

一、适用范围	1

二、适用国家标准	1

三、技术指标要求	1

1. 复印纸技术参数要求	2

2. 复印纸质量要求	4

四、包装及配送要求	4

五、环保要求	5

六、商务要求	5

- 适用范围

本标准中的复印纸是指专用于复印机、打印机和传真机复制图文信息的纸，在《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）的品目编码为A05040101。

- 适用国家标准

GB/T 24988-2020 复印纸

- 技术指标要求

采购人编制采购需求时，应明确拟采购复印纸的规格尺寸、技术指标和质量要求。

1. 复印纸技术参数要求：（参考样式及标准）

| 序号 | 规格 | 定量 （g/㎡） | 参考质量等级 | 基本尺寸 （mm） | 定量偏差（%） | 厚度 （μm） | 挺度 （恒速弯曲法） （mN） | 挺度 （共振法） （mN·m） | 平滑度 （正反面均） （s） | 不透明度 （%） | D65亮度（%） | 可勃值 （g/㎡） | 尘埃度 （>1.5m㎡） （个/㎡） | 尘埃度 （0.3m㎡-1.5m㎡） （个/㎡） | 交货水分（%） | 颜色 | 每包张数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A3 | 70 | 合格品 | 297×420 | ±4.0 | ≥88 | ≥65 | ≥26 | 0.21 | 0.1 | ≥15 | ≥86 | ≤95 | ≤45 | 0 | ≤80 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 2 |  |  | 优等品 | 297×420 | ±4.0 | ≥92 | ≥75 | ≥32 | 0.255 | 0.11 | ≥18 | ≥91.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤16 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 3 |  |  | 优等品+ | 297×420 | ±4.0 | ≥92 | ≥85 | ≥38 | / | / | ≥20 | ≥91.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤6 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 4 |  | 80 | 合格品 | 297×420 | ±4.0 | ≥98 | ≥80 | ≥35 | 0.32 | 0.115 | ≥15 | ≥88 | ≤95 | ≤45 | 0 | ≤80 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 5 |  |  | 优等品 | 297×420 | ±4.0 | ≥103 | ≥100 | ≥42 | 0.4 | 0.15 | ≥18 | ≥93.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤16 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 6 |  |  | 优等品+ | 297×420 | ±4.0 | ≥103 | ≥120 | ≥49 | / | / | ≥20 | ≥93.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤6 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 7 | A4 | 70 | 合格品 | 210×297 | ±4.0 | ≥88 | ≥65 | ≥26 | 0.21 | 0.1 | ≥15 | ≥86 | ≤95 | ≤45 | 0 | ≤80 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 8 |  |  | 优等品 | 210×297 | ±4.0 | ≥92 | ≥75 | ≥32 | 0.255 | 0.11 | ≥18 | ≥91.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤16 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 9 |  |  | 优等品+ | 210×297 | ±4.0 | ≥92 | ≥85 | ≥38 | / | / | ≥20 | ≥91.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤6 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 10 |  | 80 | 合格品 | 210×297 | ±4.0 | ≥98 | ≥80 | ≥35 | 0.32 | 0.115 | ≥15 | ≥88 | ≤95 | ≤45 | 0 | ≤80 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 11 |  |  | 优等品 | 210×297 | ±4.0 | ≥103 | ≥100 | ≥42 | 0.4 | 0.15 | ≥18 | ≥93.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤16 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 12 |  |  | 优等品+ | 210×297 | ±4.0 | ≥103 | ≥120 | ≥49 | / | / | ≥20 | ≥93.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤6 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 13 | A5 | 70 | 合格品 | 148×210 | ±4.0 | ≥88 | ≥65 | ≥26 | 0.21 | 0.1 | ≥15 | ≥86 | ≤95 | ≤45 | 0 | ≤80 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 14 |  |  | 优等品 | 148×210 | ±4.0 | ≥92 | ≥75 | ≥32 | 0.255 | 0.11 | ≥18 | ≥91.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤16 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 15 |  | 80 | 合格品 | 148×210 | ±4.0 | ≥98 | ≥80 | ≥35 | 0.32 | 0.115 | ≥15 | ≥88 | ≤95 | ≤45 | 0 | ≤80 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 16 |  |  | 优等品 | 148×210 | ±4.0 | ≥103 | ≥100 | ≥42 | 0.4 | 0.15 | ≥18 | ≥93.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤16 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 17 | B4 | 70 | 合格品 | 257×364 | ±4.0 | ≥88 | ≥65 | ≥26 | 0.21 | 0.1 | ≥15 | ≥86 | ≤95 | ≤45 | 0 | ≤80 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 18 |  |  | 优等品 | 257×364 | ±4.0 | ≥92 | ≥75 | ≥32 | 0.255 | 0.11 | ≥18 | ≥91.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤16 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 19 |  | 80 | 合格品 | 257×364 | ±4.0 | ≥98 | ≥80 | ≥35 | 0.32 | 0.115 | ≥15 | ≥88 | ≤95 | ≤45 | 0 | ≤80 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 20 |  |  | 优等品 | 257×364 | ±4.0 | ≥103 | ≥100 | ≥42 | 0.4 | 0.15 | ≥18 | ≥93.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤16 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 21 | B5 | 70 | 合格品 | 182×257 | ±4.0 | ≥88 | ≥65 | ≥26 | 0.21 | 0.1 | ≥15 | ≥86 | ≤95 | ≤45 | 0 | ≤80 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 22 |  |  | 优等品 | 182×257 | ±4.0 | ≥92 | ≥75 | ≥32 | 0.255 | 0.11 | ≥18 | ≥91.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤16 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 23 |  | 80 | 合格品 | 182×257 | ±4.0 | ≥98 | ≥80 | ≥35 | 0.32 | 0.115 | ≥15 | ≥88 | ≤95 | ≤45 | 0 | ≤80 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 24 |  |  | 优等品 | 182×257 | ±4.0 | ≥103 | ≥100 | ≥42 | 0.4 | 0.15 | ≥18 | ≥93.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤16 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 25 | B6 | 70 | 合格品 | 128×182 | ±4.0 | ≥88 | ≥65 | ≥26 | 0.21 | 0.1 | ≥15 | ≥86 | ≤95 | ≤45 | 0 | ≤80 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 26 |  |  | 优等品 | 128×182 | ±4.0 | ≥92 | ≥75 | ≥32 | 0.255 | 0.11 | ≥18 | ≥91.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤16 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 27 |  | 80 | 合格品 | 128×182 | ±4.0 | ≥98 | ≥80 | ≥35 | 0.32 | 0.115 | ≥15 | ≥88 | ≤95 | ≤45 | 0 | ≤80 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |
| 28 |  |  | 优等品 | 128×182 | ±4.0 | ≥103 | ≥100 | ≥42 | 0.4 | 0.15 | ≥18 | ≥93.0 | ≤95 | ≤35 | 0 | ≤16 | 3.5-7.0 | 白色 | 500张/包 |

备注：

- 上表中“参考质量等级”中合格品和优等品即分别对应《GB/T 24988-2020 复印纸》中的合格品和优等品，“参考质量等级”中优等品+为技术指标相对更优产品。采购人可以根据实际需要，参照上述标准制定拟采购复印纸的技术参数。

- 挺度标准分为“恒速弯曲法”和“共振法”，采购人可根据实际需要选择其中之一即可。

采购人采购彩色复印纸，可参照上述标准制定技术参数。

- 复印纸质量要求：

（1）复印纸的尺寸偏差应不超过±1mm，偏斜度应不大于1mm。

（2）复印纸的切边应整齐、洁净，不应有裂口和纸粉。

（3）复印纸纸张的纤维组织应均匀。纸面应平整，不应有褶子、皱纹、残缺、破洞、砂子、硬质块和其他影响使用的纸病。

（4）每批纸色泽应一致，不应有明显的色差。

- 包装及配送要求

- 复印纸每包（箱）的外包装应标注产品名称、产品标准编号、商标、规格尺寸、净含量、定量、等级和生产企业名称、地址等。每箱内应放一张产品合格证或包含以上信息的条码或喷码。

- 复印纸应用具有防潮性能的纸或其他材料包好，封存。

- 复印纸包装及配送须符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号文)要求。

- 产品运输时应使用具有防护措施的洁净的运输工具，不应与有污染的物资共同运输。搬运和堆垛产品时，不应将产品从高处扔下。

- 产品应妥善保管，严防雨、雪和地面湿气的影响。

- 环保要求

供应商所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的,实施政府优先采购，对其产品价格给予   %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 商务要求（项目采购时适用）

| 交货时间 | 合同签订后 日内完成供货。 中标供应商根据采购人要求的时间和需求量，分批向采购人指定的地点供货。（根据实际情况确定交货方式） |
| --- | --- |
| 交货地点 |  |
| 报价要求 | 本项目采购预算 万元，包含制造货物、运输、保险、备品备件、仓储、税费、保修、包装、验收费用及其它相关费用。 |
| 支付条件 | 一次性全部供货：中标供应商将全部货物运抵交货地点，采购人验收合格后10天内，采购人向中标供应商支付货款。 按批次供货：中标供应商将每批货物运抵交货地点，采购人验收合格后10天内，采购人按该批货物所占中标金额比例向中标供应商支付货款。 |
| 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 合同签订后7日内，供应商以非现金形式向采购人提供合同金额百分之五（5%）的履约保证金，合同到期后10个工作日内退回（不计利息）。 |
| 验收要求 | 由采购人或采购人指定的接收人对货物外观、质量、数量进行验收，采购人有权指定第三方检测机构对中标供应商提供的货物进行检测，相关检测费用由供应商承担。 验收通过后，由采购人签署验收合格书。验收不通过的，中标供应商应当无偿负责更换，因此对采购人造成损失的，供应商应承担相应的赔偿责任。 |
| 质量保证期 | 采购人签发最终验收合格证书之日起至6个月止，上述期限内，货物出现质量问题，中标供应商应当无偿负责更换和承担相应的赔偿责任。 |
| 供应商资格要求 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
|  | 供应商应为国内生产制造商或者国内生产制造商授权的代理商。 |
|  | 供应商具有业绩经验，提供项目响应截止日前三年内类似项目的业绩合同（不多于2个）。 |
|  | 本项目（不）接受联合体投标/响应。 |
| 其他要求 | 根据采购单位实际情况自行确定。 |